### ГОСТ 3916.1-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Издание официальное

### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом фанеры (ЦНИИФ), Межгосударственным техническим комитетом МТК 67 «Фанера и фанерные изделия»

2. ВНЕСЕН Госстандартом России

3. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол № 10 от 14 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Украина | Госстандарт Украины |

4. Настоящий стандарт соответствует требованиям международных стандартов ИСО 2426—74 «Фанера общего назначения из лущеного шпона. Общие правила классификации по внешнему виду» в части обозначения сортов и классификации наружных слоев фанеры, требований к ребросклеиванию и починке и ИСО 2428—74 «Фанера общего назначения из лущеного шпона с наружными слоями из вырезы» в части требований к наружным слоям фанеры.

5. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13 мая 1997 г. № 165 межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.1—96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г. ВЗАМЕН ГОСТ 3916.1—89, ГОСТ 10.55—71

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1999 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ 
ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

### Технические условия
Plywood with outer layers of deciduous veneer for general use. Specifications

### Дата введения 1998-01-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород древесины.
Стандарт не распространяется на фанеру специального назначения и облицованную.
Обязательные требования к качеству фанеры изложены в 4.3, 5.2, 6.1,6.8.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7016—82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7502—89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8925—68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620—94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 9621—72 Древесина слоистая клееная. Метод определения физических свойств

ГОСТ 9622—87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

ГОСТ 9624—93 Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании

ГОСТ 9625—87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

ГОСТ 11358—89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15612—85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15846—79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборки штучной продукции

ГОСТ 27678—88 Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

ГОСТ 30427—96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

3.1 Фанеру подразделяют в зависимости от внешнего вида поверхности на сорта, по степени водостойкости клеевого соединения на марки, по степени обработки поверхности на шлифованную и нешлифованную.
3.1.1 В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на пять сортов: Е (элита), I, II, III, IV. Обозначение сортов наружных слоев фанеры приведено в приложении А. 
3.1.2 По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:
- ФСФ — фанера повышенной водостойкости;
- ФК — фанера водостойкая.
3.1.3 По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:
- нешлифованную — НШ;
- шлифованную с одной стороны — Ш 1;
- шлифованную с двух сторон — Ш2.

3.1
3.2.1 Размеры и pелейность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.

| Таблица 1 | В миллиметрах |
| --- | --- |

| Длина (ширина) листов фанеры | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| 1200, 1220, 1250 | ±3,0 |
| 1500, 1525, 1800, 1830 | ±4,0 |
| 2100, 2135, 2440, 2500 | ±4,0 |
| 2700, 2745, 3050, 3600, 3660 | ±5,0 |
| Примечание — Допускается изготовлять фанеру других размеров в соответствии с условиями договора (контракта) |  |

| Таблица 2 | В миллиметрах |
| --- | --- |

| Номинальная толщина фанеры | Слойность фанеры, не менее | Шлифованная фанера |  | Не шлифованная фанера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельное отклонение | Разнотолщинность | Предельное отклонение | Разнотолщинность |
| 3 | 3 | +0,3 -0,4 | 0,6 | +0,4 -0,3 | 0,6 |
| 4 | 3 | +0,3 -0,5 |  | +0,8 -0,4 | 1,0 |
| 6,5 | 5 | +0,4 -0,5 |  | +0,9 -0,4 |  |
| 9 | 7 | +0,4 -0,6 |  | +1,0 -0,5 |  |
| 12 | 9 | +0,5 -0,7 |  | +1,1 -0,6 |  |
| 15 | 11 | +0,6 -0,8 |  | +1,2 -0,7 | 1,5 |
| 18 | 13 | +0,7 -0,9 |  | +1,3 -0,8 |  |
| 21 | 15 | +0,8 -1,0 |  | +1,4 -0,9 |  |
| 24 | 17 | +0,9 -1,1 |  | +1,5 -1,0 |  |
| 27 | 19 | +1,0 -1,2 | 1,0 | +1,6 -1,1 | 2,0 |
| 30 | 21 | +1,1 -1,3 |  | +1,7 -1,2 |  |
| Примечание — Допускается изготовлять фанеру других толщин и елейности в соответствии с условиями договора (контракта). При этом предельные отклонения определяют по формулам: для шлифованной фанеры +(0,2+0,03 5ф), (1) -(0,4+0,03 5ф); (2) для не шлифованной фанеры +(0,8+0,03 5ф), (3) -(0,3+0,03 5ф), (4) где SФ — номинальная толщина фанеры |  |  |  |  |  |

3.2.2 Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа.
3.2.3 Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.

3.3 Условное обозначение фанеры должно содержать:
     - наименование продукции;
     - породу древесины наружных и внутренних слоев;
     - марку;
     - сочетание сортов шпона наружных слоев;
     - класс эмиссии;
     - вид обработки поверхности;
     - размеры;
     - обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения березовой фанеры с внутренними слоями из березового шпона, марки ФК с сочетанием сортов шпона наружных слоев I/III, классом эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1525 мм, толщиной 9 мм: 
Фанера береза/береза, ФК, I/III, Е1, Ш2, 2440 х 1525 х 9 ГОСТ 3916.1-96.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1
4.1.1 Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон лиственных пород: березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы. Для внутренних слоев, кроме названных, также применяют шпон хвойных пород; сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои. Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную. При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины. Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев — 4 мм.
4.1.2 В наружных слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице 3.
4.1.3 Во внутренних слоях фанеры допускаются пороки древесины и дефекты обработки, не влияющие на ее качество и размеры, требования к которым установлены в настоящем стандарте.
4.1.4 Максимальное количество видов допускаемых пороков и дефектов обработки на поверхности фанеры с наружными слоями из шпона указанных сортов приведено в таблице 4.

Таблица 3 - Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 30427 | Фанера с наружными слоями из шпона сортов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | I | II | III | IV |
| 1. Булавочные сучки | Не допускаются | Допускаются до 3 шт. на 1 м2 поверхности листа | Допускаются |  |  |
| 2. Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки | Не допускаются | Допускаются диаметром, мм, не более |  | Допускаются с трещинами шириной не более 1,5 мм | Допускаются |
|  |  | 15 | 25 |  |  |
|  |  | в количестве на 1 м2, шт., не более |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 |  |  |
|  |  | с трещинами шириной, мм, не более |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1,0 |  |  |
| 3. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина | Не допускаются | Допускаются диаметром, мм, не более |  |  |  |
|  |  | 6 | 6 | 6 | 40 |
|  |  | в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт., не более |  |  | без ограничения количества |
|  |  | 3 | 6 | 10 |  |
| 4. Сомкнутые трещины | Не допускаются | Допускаются длиной, не более 200 мм в количестве не более 2 шт., на 1 м ширины листа |  | Допускаются |  |
| 5. Разошедшиеся трещины | Не допускаются |  | Допускаются длиной, мм, не более |  |  |
|  |  |  | 200 | 300 | без ограничения |
|  |  |  | шириной, мм, не более |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | 10 |
|  |  |  | в количестве, шт., не более |  |  |
|  |  |  | 2 | 2 | без ограничения |
|  |  |  | при условии заделки замазками | Допускаются длиной до 600 мм, шириной до 5 мм при условии заделки замазкой |  |
| 6. Светлая прорость | Не допускается | Допускается |  |  |  |
| 7. Темная прорость | Не допускается |  | Допускается в общем числе с нормами п. 2 настоящей таблицы |  | Допускается |
| 8. Отклонение в строении древесины | Допускается незначительное случайного характера, кроме темных глазков | Допускается |  |  |  |
| 9. Здоровое изменение окраски | Не допускается | Допускается не более, %, поверхности листа 5 | Допускается |  |  |
| 10. Нездоровое изменение окраски | Не допускается |  |  |  | Допускается |
| 11. Гниль | Не допускается |  |  |  |  |
| 12. Наклон | Не допускается | Допускаются в общем числе с нормами п. 3 настоящей таблицы |  |  |  |
| 13. Нахлестка в наружных слоях | Не допускается |  | Допускается длиной, мм, не более |  | Допускается |
|  |  |  | 100 | 200 |  |
|  |  |  | в количестве, шт., не более |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  |  | на 1 м ширины листа |  |  |
| 14. Недостача шпона, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке | Не допускаются | Допускаются шириной, мм |  |  |  |
| 15. Наличие клеевой ленты | Не допускается |  | Допускается в нешлифованной фанере |  |  |
| 16. Просачивание клея | Не допускается |  | Допускается, %, не более |  | Допускается |
|  |  |  | 2 | 5 |  |
|  |  |  | поверхности листа |  |  |
| 17. Царапины | Не допускаются |  | Допускаются |  |  |
| 18. Вмятина, отпечаток, гребешок | Не допускаются |  | Допускаются глубиной(высотой) в пределах значений предельных отклонений по толщине |  | Допускается |
| 19. Вырыв волокон | Не допускается |  | Допускается, %, поверхности листа, не более |  | Допускается |
|  |  |  | 5 | 15 |  |
| 20. Прошлифовка | Не допускается |  |  |  | Допускается |
| 21. Покоробленность | В фанере толщиной до 6,5 мм не учитывается, толщиной 6,5 мм и более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры |  |  |  |  |
| 22. Металлические включения | Не допускаются |  |  | Допускаются скобки из цветного металла |  |
| 23. Зазор в соединениях | Не допускается |  | Допускается шириной, мм, не более |  | Допускается |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  |  | в количестве, шт., не более |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | на 1 м ширины листа |  |  |
| 24. Расслоение, пузыри, закорина | Не допускаются |  |  |  |  |
| 25. Волнистость (для шлифованной фанеры), ворсистость, рябь | Не допускаются |  |  | Допускаются |  |
| 26. Шероховатость поверхности | Параметр шероховатости Rm по ГОСТ 7016, мкм, не более: для шлифованной фанеры - 100, для не шлифованной - 200 |  |  |  |  |
| 27. Вставки из древесины | Не допускаются |  | Допускаются при заделке в количестве, шт., не более |  |  |
|  |  |  | 8 на 1 м2 листа | без ограничения |  |
| 28. Двойная вставка | Не допускается |  | Допускается, шт., не более 2 на 1 м2 листа | Допускается без ограничения |  |
| Примечания: 1. Норма дефекта обработки "недостача шпона" относится и к внутренним слоям фанеры. 2. Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в таблице 3, не допускаются |  |  |  |  |  |

| Таблица 4 | В штуках |
| --- | --- |

| Сорт шпона наружных слоев фанеры | Максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов обработки |
| --- | --- |
| Е | Без видимых пороков и дефектов обработки |
| I | 3 |
| II | 6 |
| III | 9 |
| IV | Без ограничения количества пороков и дефектов обработки. Ограничение размеров по пп. 3, 5, 11, 12, 14, 24 таблицы 3 |

4.1.5 Сочетание сортов шпона наружных слоев указано в ГОСТ 30427
4.1.6 В фанере шириной до 1525 мм наружный слой сорта Е может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм наружный слой сорта Е может быть из трех полос шпона одинаковой ширины, Наружные слои сортов I и II допускается составлять из неограниченного количества полос шпона. Для сортов Е, I, II соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.
4.1.7 Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать по цвету и направлению волокон древесине породы наружного слоя фанеры. Для сортов I и II вставки должны соответствовать цвету древесины. Замазки должны быть подобраны по цвету древесины данного сорта, обеспечивать приклеивание облицовочных материалов, не выкрашиваться при механической обработке и гнутье фанеры, не растрескиваться.

4.2 Физико-механические показатели фанеры указаны в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Толщина, мм | Марка | Значение физико-механических показателей для фанеры с внутренними слоями из шпона пород древесины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Береза | Ольха, бук, клен, ильм | Сосна, лиственница, ель, пихта, кедр | Липа, осина, тополь |
| 1. Влажность, % | 3-30 | ФСФ, ФК | 5-10 |  |  |  |
| 2. Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее: |  |  |  |  |  |  |
| после кипячения в воде в течении 1 ч | 3-30 | ФСФ | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
| после вымачивания в воде в течение 24 ч | 3-30 | ФК | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
| 3. предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее |  | ФСФ | 60 | 50 | 40 | 30 |
|  | 9-30 | фк | 55 | 45 | 35 | 25 |
| 4. Предел прочности при растяжении вдоль волокон, МПа, не менее |  | ФСФ | 40,0 |  |  |  |
|  | 3-6,5 | ФК | 30,0 |  |  |  |
| Примечание — Допускается березовая фанера с пределом прочности при скалывании по клеевому слою 1,2 МПа в соответствии с условиями договора (контракта) |  |  |  |  |  |  |

4.3 Содержание формальдегида в фанере в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица 6

| Класс эмиссии | Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг |
| --- | --- |
| Е1 | До 10 включ. |
| Е2 | Св. 10 до 30 включ. |

4.4 Учет фанеры производят в квадратных метрах и (или) кубических метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3, объем партии фанеры— с точностью до 0,01 м3. Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м2, площадь листов в партии — с точностью до 0,5 м2.

4.5 Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.
На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- условное обозначение фанеры; - количество листов в пакете;
- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

4.6 Пакетирование и упаковка
4.6.1 Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам, маркам, сортам, классу эмиссии, видам обработки поверхности и размерам. По согласованию фанеру можно упаковывать в пакеты другой массы в соответствии с условиями договора (контракта).
4.6.2 Пакетирование и упаковку фанеры, поставляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, производят по 4.6.1 и ГОСТ 15846.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Фанеру принимают партиями. Партия должна состоять из фанеры одной породы древесины, марки, одного, сорта, класса эмиссии, вида обработки поверхности и размера листов.
Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;
- условное обозначение фанеры;
- объем или площадь листов в партии;
- штамп технического контроля;
- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

5.2 Качество и размеры листов фанеры проверяют выборочным контролем. Допускается в соответствии с условиями договора (контракта) осуществлять проверку сплошным контролем. При выборочном контроле листы фанеры отбирают «вслепую» по ГОСТ 18321 в количестве, указанном в таблице 7.

| Таблица 7 | В листах |
| --- | --- |

| Объем партии | Контролируемый показатель по пунктам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 |  | 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.3 |  |
|  | Объем выработки | Приемочное число | Объем выработки | Приемочное число |
| До 500 | 8 | 1 | 13 | 1 |
| От 501 до 1200 | 13 | 1 | 20 | 2 |
| От 1201 до 3200 | 13 | 1 | 32 | 3 |
| От 3201 до 10000 | 20 | 2 | 32 | 3 |

5.3 Предел прочности при скалывании, растяжении и статическом изгибе контролируют для фанеры каждой марки, толщины и слойности фанеры не реже одного раза в месяц. Допускается контроль в соответствии с условиями договора (контракта) для каждой партии, для этого отбирают 0,1 % листов от партии, но не менее одного листа.

5.4 Показатель содержания формальдегида контролируют для фанеры марки ФСФ один раз в 30 сут., марки ФК — один раз в 15 сут.
Допускается контроль в соответствии с условиями договора (контракта) один раз в 7 сут.

5.5 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если в выборках:
- количество листов фанеры, не отвечающих требованиям стандарта по размерам, косине, прямолинейности, порокам древесины и дефектам обработки, меньше или равно приемочному числу, установленному в таблице 7;
- все листы фанеры не имеют пузырей, расслоения и закорины;
- содержание формальдегида соответствует нормам, установленным в таблице 6.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Отбор образцов для физико-механических испытаний—по ГОСТ 9620, для определения содержания формальдегида — по ГОСТ 27678.

6.2 Длину и ширину фанеры измеряют в двух точках параллельно кромкам на расстоянии не менее 100 мм от кромок металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм. За фактическую длину (ширину) листа принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

6.3 Толщину измеряют на расстоянии не менее 25 мм от кромок и посередине каждой стороны листа толщиномером по ГОСТ 11358 или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,1 мм.
За фактическую толщину листа принимают среднее арифметическое значение результатов четырех измерений. Разнотолщинность в одном листе фанеры определяют как разницу между наибольшей и наименьшей толщиной четырех измерений.

6.4 Влажность - по ГОСТ 9621.

6.5 Предел прочности при скалывании по клеевому слою — по ГОСТ 9624.

6.6 Предел прочности при статическом изгибе — по ГОСТ 9625.

6.7 Предел прочности при растяжении — по ГОСТ 9622.

6.8 Содержание формальдегида — по ГОСТ 27678.

6.9 Шероховатость поверхности — по ГОСТ 15612.

6.10 Измерение пороков древесины и дефектов обработки—по ГОСТ 30427.

6.11 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры определяют измерением максимального зазора между кромкой листа и кромкой металлической линейки щупом по ГОСТ 8925 с погрешностью 0,2 мм.

6.12 Измерение косины — по ГОСТ 30427.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Транспортирование и хранение фанеры, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846.

7.3 Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК — 3 года, марки ФСФ — 5 лет со дня получения ее потребителем.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Обозначение сортов наружных слоев фанеры по на стоящему стандарту, ГОСТ 10.55-71 и ГОСТ 3916.1-89

| Сорт |  |  |
| --- | --- | --- |
| по настоящему стандарту | по ГОСТ 10.55-71 | по ГОСТ 3916.1-89 |
| Е | - | A |
| I | B | AB |
| II | BB | B |
| III | CP | BB |
| IV | C | C |